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第三届基础设施技能大赛试验组理论考试题库

89、手工铺砂法测路面构造深度时，量砂粒径（B）A.

0.075?

0.15mm B.

0.15―

0.30mm C.

0.3?

0.45mm D.

0.45?

0.60mm

90、手工铺砂法测路面构造深度时，测定位置距路面边缘（A）A不小于Im B不小于

0.5m C不小于

0.8m D不小于

1.5m

91、手工铺砂法测路面构造深度同一处平行测定不少于（B）A.2次B.3次C.4次D.5次

92、三米直尺测平整度记录单位为（C）A cm B m C mm D Um

93、用三米直尺进行路面施工过程质量检测时应（B）A连续测定3尺B单杆测定C连续测定10尺D连续测定5尺

94、三米直尺测平整度用于路面评定或验收时（C）A每200米测4处，每处连续测10尺B每200米测4处，每处连续测5尺C每200米测2处，每处连续测5尺D每200米测2处，每处连续测10尺

95、手工铺砂法测路面构造深度同一处测点应相距（C）A.8m以上B.3m以内C.3?5m D.5?8m

96、沥青路面渗水仪测试路面未清扫干净（A）渗水系数测值A影响B不影响C无法确定D根据情况而定

97、渗水仪适用于测定（A）路面的渗水A沥青B水泥C沥青和水泥D所有

98、在测定沥青路面渗水系数时，当液面下降到（B）时，开始计时A.50ml B.100ml C.150ml D.200ml

99、测定沥青路面渗水系数时，当液面下降到（A）时，停止计时A.500ml B.600ml C.400ml D.300ml

100、测定沥青路面渗水系数时，当液面下降速度较慢时，测定（C）即可停止A.2min B.5min C.3min D.6min

101、测定沥青路面渗水系数，每?个检测路段应选（A）个测点A.5B.10C.3D.

6102、摆式仪测定路面摩擦系数时，测点位置距路面边缘A A.不小于Im B.不小于

0.8m C.不小于

1.2m

103、摆式D.不大于Im仪5次测定结果最大差值不能超过（C）BPN A.1B.2C.3D.

5104、摆式仪测定时摆在路面上的滑动长度为（A）A.126mm±1mm B.126mm±5mm C.136mm±1mm D.136mm±5mm

105、贝克蛀梁前后臂长比（A）A.21B.1:1C.12D.

13106、贝克曼梁测定路基路面回弹弯沉时，回弹值计算公式为（C）A（L初读数-L终度数）XI.5B.L初读数-L终度C.（L初读数-L终度数）X2数

107、贝克曼梁弯沉仪测定位置B D.L终读数-L初度A位于后轮隙中心线后3-5cm数B位于后轮隙中心线前3-5cm C位于后轮隙中心线前5-10cm D位于后轮隙中心线后5-10cm

108、贝克曼梁测定路基路面回弹弯沉以（A）°C面层平均温度为准A.20B.25C.15D.

30109、贝克曼梁测定路基路面，沥青路面平均温度在（B）可不进行温度修正A.25℃±2℃B.20℃±2℃C.25℃±2℃D.30℃±2℃

110、贝克曼梁测定路基路面，沥青路面厚度在（A）可不进行温度修正A小于等于5cm B小于等于10cm C大于等于5cm D大于等于10cm IlkQBZZTOO标准车后轴数（A）A单轴B双轴C三轴D四轴

112、BZZ-100标准车后轴重（C）A.150kN B.120kN C.lOOkN D.200kN

113、土的含水率试验应进行两次平行测定，当含水率40%以下时，允许平行差值（B）A.2%B.1%C.3%D.

0.50%114环刀法测定压实度须进行两次平行试验，其平行差值不得大于（B）g/cmA.

0.02B.

0.03C.

0.04D.

0.05115土的液限和塑限联合测定时，要求土样为（D A天然或风干土样，粒径不大于

0.074mm B天然或风干土样，粒径不大于

0.1mm C烘干土样，粒径不大于

0.5nmi D天然或风干土样，粒径不大于

0.5mm

116.配制三种不同含水率试样时，含水率应控制在（D）,闷料时间大于18h A塑限点，略大于液限点和两者的中间状态b点B塑限点，略小于液限点和两者的中间状态b点C液限点，略小于塑限点和两者的中间状态b点D液限点，略大于塑限点和两者的中间状态b点

117.测定a点时的锥入深度，对于100g和76g分别为（A）A.20mm±

0.2mm和17mm B.20mm和17mm±

0.2mm C.20mm±

0.5mm和17mm D.20mm和17mm

118.测定c点时的锥入深度，对于100g和76g分别控制在（C）以下A.20mm和17mm B.2mm和5mm C.5mm和2mm D.17mm和20mm119锥入深度的允许平行差应不大于（C）A.1mm B.2mm C.

0.5mm D.

0.2mm

120.CBR试件击实后试样高出筒顶面不宜超过（C）mmo A.2B.5C.10D.

15121.CBR试件制作后，应泡水测定膨胀量，泡水时间通常为（D）小时A.24B.48C.72D.

96122.土的含水率试验时，称量应准确至（A）.,A.

0.01g B.

0.1g C.

0.5g D.

0.05g

123.水泥细度试验筛必须经常保持洁净，筛孔通常适用（D）次后要进行清洗A3B5C8D

10124、以下试验筛修正系数（A）在C值范围内A.

0.88B.

1.25C.

0.79D.

1.

50125、水泥试验室温度为（A）,相对湿度应不低于（A A20℃±2,50%B20℃±1,60%C20℃±2,80%D20℃±3,50%

126、水泥养护箱的温度为（B），相对湿度不应低于（B）A20℃±2,50%B20℃±1,90%C20℃±2,55%D20℃±3,90%

127、水泥净浆搅拌时水泥加入水中的时间是（A）A5s?10s B10s?15s C15s?20s D3s?5s

128、试杆沉入净浆距底板（C）的水泥净浆为标准稠度净浆A28mm±2mm B.5mm±2mm C.6mm±1mm D4mm±1mm

129、试针沉至距底板（D）时，为水泥达到初凝状态A.2mm±2mm B.5nun±2mm C.6mm±1mm D.4mm±1mm

130、试锥下沉（D）时的净浆为标准稠度净浆A.28mm±2mm B.5mm±2mm C.6mm±1mm D.30nlm±1mm

131、代用法测定安定性时，试件中心厚度约（D）A.28mm B.15mm C.6mm D.lOinm

132、水泥胶砂制备时每锅材料用量水泥（A）g标准砂（）8水（）g A.450+2,1350±5,225±1B.450±i,1500±5,225±2C.450±2,1350±2,225±1D.400±2,1350±5,225±

1133、胶砂试件制备装每一层时，每个槽里约放（A）g胶砂A.300B.450C.500D.

400134、对于24h龄期的试件脱模应在破型试验前（A）min内脱模A.20B.45C.30D.

60135、水泥试件养护时试件上表面的水深不得小于（C）nun.A.10B.15C.5D.

20136、水泥强度试验试体的破坏龄期规定的时间（A）A.24h±48h±30min,72h±45min,28d±8h1B

5.m i2n4,h±48h±45min,72h±45min,28d±5h1C

5.m in,48h±30min,72h±45min,28d±8h2D

4.h±243h0±mi n,48h±30min,72h±45min,28d±3h1153m7i、n,水泥抗压强度试验的加荷速率为（D）N/s.A.2000±400B.2200±200C.2400±100D.2400±

200138、水泥抗折强度试验加荷速率为（D）N/s.A.50±50B.2400±200C.100±10D.50±

10139、混凝土拌合物试验环境温度保持在（A）相对湿度不宜小于（A）A.20℃±5℃,50%B.20℃±3℃,60%C.20℃±2℃,90%D.20℃±3°C,50%

140、混凝土拌合物的取样应具有代表性，第一次取样和最后一次取样的间隔时间不宜超过（B）min A.10B.15C.5D.

20141、混凝土取样后在（C）min内开始各项性能试验A.10B.15C.5D.

20142、普通混凝土拌合物性能试验方法标准规定称好的

（1）粗集料、

（2）细集料?、

（3）胶凝材料、

（4）水依次加入拌合机顺序为（D）0A.

1、

2、

3、4B.

2、

3、

4、1C.

3、

2、

4、1D.

1、

3、

2、

4143、普通混凝土拌合物性能试验方法标准规定骨料的称量精度应为（A）机水泥、水、掺合料、外加剂的称量精度均应为（）%o A.±

0.5±

0.2B.±

0.3±

0.3C.±

0.2±

0.5D.±1±

0.

5144、混凝土拌合物坍落度试验分（C）层均匀地装入坍落度筒内A.2B.5C.3D.

4145、混凝土拌合物坍落度试验每装一层混凝土拌合物应插捣（A）次A.25B.15C.30D.

20146、混凝土拌合物坍落度试验从开始装料到提坍落度筒的整个过程应连续进行，应在（C）s内完成A.200B.240C.150D.

120147、混凝土拌合物对底板的要求平面尺寸不小于（C）mm、厚度不小于（C）mm最大挠度不大于（C）mm A.1500X1500,

3、5B.1200X

1500、

5、

5148、混凝土拌合物坍落度不为零时的凝结时间测定方法为（A C.1500X

1500.

3、3D.lOOOXIOOOx

3、5A.贯入阻力法B.扩展度法C.维勃稠度法D.坍落度法

149、混凝土凝结时间测定以（D）MPa对应的时间为初凝时间A.4B.5C.28D.

3.

5150、混凝土凝结时间测定以（C）MPa对应的时间为终凝时间A.30B.5C.28D.

3.

5151、混凝土拌合物表观密度计算精确至（A）kg/m3o A.10B.5C.20D.

1152、JTG E42-2005公路工程集料试验规程压碎值试验，粒径要求（C A.

9.5―

19.0B.10?20C.

9.5-

13.2D.10?

15153、金属材料拉伸试验对温度要求严格的试验，试验温度应为（A）0A.23℃±5℃B.23℃±10℃C.23℃±2℃D.20℃±5℃

154、JTG E40―2007测定40%以下的含水率的允许平行差值是（A）A.1B.2C.

0.5D.

0.

3155、土的重型击实试验，击实锤的质量为（B）kg A.

2.5B.

4.5C.5D.

5.

5156、土的塑限试验要求土中有机质含量不大于（A）%A.5B.2C.1D.

0.

5157、土颗粒分析采用筛分法取决于土的分界粒径（A）mm.A.

0.075B.

0.5C.2D.

5158、土的最佳含水率与（C）比较接近A.天然含水率B.饱和含水率C.塑限D,液限

159、手捻试验主要测定细粒土的（B）A.强度B.塑性C.粒度成分D,密实度

160、土的滚搓法试验中，接近塑限的土条搓得越细目.不断裂，则说明土的塑性（C）A.不变B.可变C.越高D.越低

161、水泥标准稠度用水量试验的环境条件是温度（C）℃,湿度（C）A.20±2,50B.20±1,50C.20±2,250D.20±1,

250162、水泥净浆拌制时，应先用湿布将搅拌锅和搅拌翅润湿，加入（A）后，在5Tos内加入（A）o A.标准稠度用水量的水，500g水泥B.500g水泥，标准稠度用水量的水C.250g水，500g水泥D.145g水，500g水泥

163、现行规范规定，采用维卡仪法测定水泥标准稠度用水量，以试杆沉入深度为距（C）mm作为水泥达到标准稠度的判定标准A.底板4±1B.水泥浆表面4±1C.底板6±1D.水泥浆表面6±

1164、初凝时间的第一次测定为30min,临近初凝时间时每隔（C）min测定一次临近终凝时间时每隔（C）min测定一次A.15,15,B.5,10C.5,15D.15,

5165、水泥安定性进行沸煮时，雷氏夹应放置在沸煮箱中的试件架，指针的朝向是（B A.朝下B.朝上C.水平D.都可以

166、沸煮箱内的水位应保证在整个沸煮过程中始终没过试件中途不用加水，同时又能保证（D）内沸腾A.30min B.

0.5h C.lh±5min D.30min±5min

167、室内温湿度至少每天记录一次，养护箱温湿度至少（C）记录一次A.每天B.8h C.4h D.6h

168、测定水泥的标准稠度用水量，是通过试验不同用水量时水泥净浆的（A）确定水泥净浆达到标准稠度所需要的水量A,穿透性B.保水性C.流动性D.泌水性

169、细集料在做含泥量和泥块含量时，试样应浸泡（A）和（A）时间A2h；24h B24h；24h C12h；24h D24h12h

170、土体由流动状态向可塑状态过渡的界限含水率称为（A）A.液限B.塑限C.缩限D.液性指数

171、在含水率测定过程中，需要进行（A）平行测定，取其算术平均值A.两次B.三次C.四次D.五次

172、水泥进场质量检查应对水泥的强度、安定性及凝结时间进行检验同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t应为一批，散装水泥不超过（D）应为一批A200t B300t C400t D500t

173、当使用中水泥质量受不利环境影响或水泥出厂超过（C）个月时，应进行复验，并应按复验结果使用A6B5C3D

2174、沸煮箱内的水位应保证在整个沸煮过程中始终没过试件中途不用加水，同时又能保证（D）内沸腾A.30min B.

0.5h C.lh±5min D.30min±5m

175、国家标准规定，硅酸盐水泥的终凝时间为（C A.不迟于45min B.不早于45min C.不大于

6.5h D.不大于lOh

176、混凝土拌合物坍落度试验每装一层混凝土拌合物应插捣（A）次A.25B.15C.30D.

20177、混凝土拌合物坍落度试脸从开始装料到提坍落度筒的整个过程应连续进行，应在（C）s内完成A.200B.240C.150D.

120178、当钢筋采用搭接单面焊时，其搭接长度不应小于（B）d为钢筋直径A5B10C35D

40179、金属材料拉伸试验对温度要求严格的试验，试验温度应为（A）o A.23℃±5℃B.23℃±10℃C.23℃±2℃D.20℃±5℃

180、以下试验筛修正系数（A）在C值范围内A.

0.88B.

1.25C.

0.79D.

1.

50181、同厂家、同编号、同出厂日期的粉煤灰每（A）t为一批，不足（A）t按一批计A.500500B.500200C.200500D.

200200182、混凝土拌合物坍落度和坍落扩展度值以毫米为单位，测量精确至1mm,结果表达修约至（C）A、lmm B、2mm C^5mm D、10mm

183、热轧光圆钢筋进行冷弯试验时，弯心直径为（A）A、d=a B、d=2a C、d=3a D、d=4a

184、钢筋拉伸和弯曲的取样数量分别为（B）A、1；1B、2；2C、3；3D6；

6185、标准试验台账上报的时间为每年（C）A、4月30日、11月30B、6月22日、11月30日C、6月22日、12月22日D、6月25日、12月25日

186、工程竣工时试验仪器设备移交，应提前（C）天提交正式书面申请A、30B、60C、90D、

45187、在试验室制备混凝土拌合物时，拌合时试验室温度应保持在（B）,所用材料的温度与试验室温度保持一致A、20±10℃B、20±5℃C、20±6℃C、25±5℃

188、在位试验过程中应连续均匀地加荷，混凝土强度等级2c30且《60时，加荷速度取每秒钟（A）MPa A、

0.5?

0.8B、

0.3?

0.5C、

0.8?

1.0D、

1.0?

1.

2189、当运至现场的混凝土发生离析现象时，应在浇筑前对混凝土进行二次搅拌，但（A）o A不得加水B可适量加细骨料C可适量加水D可适量加水泥

190、当粗骨料为碎石时，碎石的强度可用岩石抗压强度表示，且岩石抗压强度与混凝土强度等级之比不应小于

1.5施工过程中碎石的强度可用（A）进行控制A压碎指标值B岩石抗压强度C坚固性D都不对

191、配制混凝土时,细骨料的级配除

5.00m m和

0.63mm筛档外，砂的累计百分率相比允许稍有超出分界线，但其总量不应大于（B）%o A3B5C6D

10192、胶凝材料是指用于配制混凝土的水泥与粉煤灰、磨细矿渣粉和硅灰等活性矿物掺和料的总称水胶比则是混凝土配制时的（A）总量之比A、用水量与胶凝材料B、用水量与水泥和粉煤灰C、水泥与粉煤灰D、用水量与水泥

193、采用相对用量表示法表示混凝土的配合比,如

12.

343.

760.52,其中1为（D）的比值A、细骨料B、粗骨料C、水D、水泥

194、国家标准规定，硅酸盐水泥的终凝时间为（C）A.不迟于45min B.不早于45min C.不大于

6.5h D.不大于10h

195、水泥胶砂抗折强度试验取三条试件的平均值，如三个值中有超过平均值（B）时应将此值剔除A.±5%B.±10%C.±15%D.±20%o

196、水泥标准稠度用水量试验的环境条件是温度（C）C,湿度（C）%o A.20±2,50B.20±1,50C.20±2,250D.20±1,

250197、用雷氏夹测定水泥安定性时，应将制作好的雷氏夹试件放在标准养护箱中养护（D）A.6h±2h B.12h±2h C.18h±2h D.24h±2h

198、含水率试验以（A）为室内的标准试验方法A.烘干法B.酒精燃烧法C.比重法D.碳化钙气压法

199、在液塑限联合测得法中，制备试样应均匀、密实，一般制备（B）试样A.两个B.三个C.四个D.五个

200、土筛分试验时，筛后各级筛上和筛底土总质量与筛前试样质量之差，不应大于（B）o A.2%B.1%C.

0.5D.

1.5%

201、当土中（C）时应使用大尺寸试筒进行击实试验A最大颗粒粒径大于或等于20mm B最大颗粒粒径大于或等于30mm C大于或等于40mm粒径颗粒的含量大于5%D大于或等于40mm粒径颗粒的含量大于10%

202、小试筒击实后，试样不应高出筒顶面（C）A.3mm B.4mm C.5mm D.6mm

203、如指定修约间隔为

0.1,相当于将数值修约到（A）位小数A、一B、二C、三D、四

204、将

50.28修约到个位数的

0.5个单位得（D A、50B、

50.3C、

50.0D、

50.

5205、将

3.26501修约为三位有效数字的正确答案是（A）A、

3.27B、

3.26C、

3.25D、

3.

265206、将

1.255001修约为三位有效数字的正确结果是（B）A、

1.24B、

1.26C、

1.25D、

1.

20207、水泥抗折强度以一组三个棱柱体抗折结果的平均值作为试验结果当三个强度值中有超出平均值（A）时，应剔除后再取平均值作为抗折强度试验结果A、±10%B、±12%C、±15%D、±20%

208、当两次试验所得的细度模数之差大于（D）时，应重新取样进行试验A、

0.10B、

0.50C、

0.40D、

0.

20209、下面那个检验指标不是粗骨料要求的检验项目（C）A、含泥量B、压碎指标C、云母含量D、坚固性

210、含泥量试验用于测定混凝土和普通砂浆用砂中粒径小于（C）的尘屑、淤泥和黏土的含量A50Pm60um C75U m D、100u m

211、泥块含量试验用于测定混凝土普通砂浆用砂中颗粒大于（A）的泥块含量A、

1.18mm B、

1.28mm CN

1.58mm D、

1.68mm

212、轻物质是指砂中表观密度小于（C）kg/m的物质A、2400B、1800C、2000D、

2600213、测定碎石或卵石的压碎指标值时，把装有试样的圆模放到试验机上，开动压力机，按IkN/s的速度均匀地加荷到（C）并稳荷5s,然后卸荷A、100kN B、150kN C、200kN D、300kN

214、高性能减水剂一般是指（C）类减水剂A、蔡系B、氨基磺酸盐系C、聚拨酸盐类D、木质素磺酸盐

215、（A）粉煤灰适用于钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土A、【级B、II级c、in级D、以上说法都不正确

216、混凝土试件成型后，应在成型好的试模上覆盖湿布，并在室温20c±5℃、相对湿度大于（B）的条件下静置1?2d,然后拆模A、40%B、50%C75%D、95%

217、混凝土抗压强度标准试件的尺寸为（C）A、50mmX50mmX50mm B、lOOmmX lOOmmX100mm C150mmX150mmX150mm D、200mmX200mmX200mm

218、将混凝土试件的成型侧面作为受压面置于压力机中心并对中，施加荷载时，对于强度等级为C30?C60的混凝土，加载速度取（B）MPa/s.A、

0.3?

0.5B、

0.5?

0.8C、

0.8?

1.0D、

1.

0219、混凝土抗压强度或者抗折强度的试验结果，均以三个试件测定值的算术平均值作为测定结果若两个测定值与中值的差超过中值的（C）,该组试验结果作废A、5%B、10%C、15%D、20%

220、选择压力机合适的加载量程，一般要求达到的最大破坏荷载应在所选量程的（C）之间A、50%左右B、30%-70%C、20%?80%D、10%-90%

221、等效28d标养试件的同条件养护试件的养护龄期，按养护期间平均温度逐日累计达到（B）°C-d进行计算A、300B、600C、900D、

120222、采用回弹法检测混凝土强度时，对于一般构件，测区数不宜少于（B）个A、8B、10C、12D、

16223、钢筋混凝土用钢筋，牌号为HPB300的钢筋屈服强度为不小于300MPa,抗拉强度应不小于（A）MPa,伸长率不小于25%A、420B、450C、480D、

460224、GB

1499.1-2008中规定钢筋应按批进行检查和验收，每批由同一牌号、同一罐号、同一规格的钢筋组成每批重量通常不大于（A）to A、60B、40C、50D、

100225、热轧光圆钢筋HPB300中的300指的是（A）强度特征值A、屈服B、抗拉C、极限D、最大

226、能反映钢筋内部组织缺陷，同时又能反映其塑性的试验是（B）A、拉伸试验B、冷弯试验C、质量偏差D、尺寸

227、热轧光圆钢筋的公称直径范围是（A）o A、6mm?22mm B、5mm?20nlm C、

6.5mm?25mm D、8mm~20mm

228、钢筋拉伸和冷弯检验，如有某一项试验结果不符合标准要求，则从同一批中任取（A）倍数量的试样进行该不合格项目的复验A、2B、3C、4D、

1229、在有较高要求的抗震结构的钢筋，钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于（A）A、

1.25B、

1.75C、

2.25D、

0.

75230、每批由同一牌号、同一罐号、同一规格的钢筋组成每批重量通常不大于60t,超过60t的部分，每增加（C）t增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样A、200B、60C、40D、

100231、普通热轧带肋钢筋牌号构成由皿13和（C）特征值构成A、极限强度B、拉伸强度C、屈服强度D、抗震强度

232、钢筋拉伸和弯曲的取样数量分别为（B）A、1；1B、2；2C、3；3D、6；

6233、钢材焊接拉伸试验，一组试件有2根发生脆断，其抗拉强度均低于母材强度的

1.10倍，应再取（C）根进行复验A、2B、4C、6D、

3234、钢筋焊接接头弯曲试验弯曲角度要求为（D）A、60°B、80°C、180°D、90°

235、适用于各种土测试含水率的方法（A）A、烘干法B、酒精燃烧法C、微波加热法D、核子射线法

236、灌砂法测定土的密度之前，要求标定的内容有（C）A、一项B、二项C、三项D、四项

237、击实试验会得出最大干密度与最优含水量两个试验指标，试验目的是（A）A、计算压实系数B、计算孔隙比C、计算含水程度D、计算相对密度

238、下面关于液塑限的说法正确的是（A）A、液限是土由可塑状态转入流动状态的界限含水率B、76g锥下沉17mm测得的液限值等于100g锥下沉20nlm测得的液限值C、76g锥下沉10mm测得的液限值大于76g锥下沉171nm测得的液限值D、液、塑限联合测定法采用自动落锥，受人为因素较少，因而其测得的塑限要比搓条法测得的塑限准确

239、细集料在做含泥量和泥块含量时，试样应浸泡（A）和（A）时间A.2h；24h B24h；24h C12h；24h D.24h；12h

240、环刀法测定压实度时，环刀取样位置应位于压实层的（B）o第一部分笔试题库

一、填空题（共55题）

1.水泥抗压强度试验加荷速率为2400N/S±200N/S,

2.水泥抗折强度试验加荷速率为50N/S±10N/So

3.水泥抗折强度以一组三个棱柱体抗折结果的平均值作为试验结果，当三个强度值中有超出平均值±10%时,应剔除后再取平均值作为抗折强度试验结果4,砂的含泥量取两个试样试验结果的算术平均值作为测定值两次结果的差值超过

0.5%时,应重新取样进行试验

5.钢筋的常规试验包括屈服强度，抗拉强度，伸长率和弯曲试验

6.钢筋焊接接头的力学性能检脸以同级别、同规格、同接头和同一焊工完成的每300个接头为一批

7.碎强度等级〈C30时，加荷速度为每秒钟

0.3-

0.5MPao

8.密度试验包括环刀法、蜡封法、灌砂法、灌水法

9.含水率试验包括烘干法、酒精燃烧法和比重法

10.颗粒分析试验对于大于

0.075mm的土粒常采用筛分法；对于小于

0.075mm的土粒采用沉降分析法

11.液塑限试验液眼是指土从液体状态向塑性体状态过渡的界限含水率

12.塑限是指土由塑性体状态向脆性固体状态过渡的界限含水率

13.土的承载比（CBR）试验适用于各种土、路面基层、底基层，试样的最大粒径宜控制在201nm以内,最大不得超过40mm旦含量不超过5%

14.沥青混合料（含SMA10）的粗细集料的界限尺寸是区名典

15.水泥混凝土、路面基层和SMA13以上的粗细集料的界限尺寸是￡至皿，

16.集料最大粒径指100%通过，集料公称最大粒径是指筛余量不超过10%

17.粗集料用于水泥混凝土时,采用针状或片状规准仪

18.粗集料用于沥青混合料时,采用游标卡尺法测量

19.粗集料密度试验（网篮法）将待测试样过

4.75mm的筛，将所需试样放入盛水皿中，注入清水，高出试样至少20nlm,在室温下保持浸水绝

20.集料压碎值试验风干试样用

13.2mm和

9.5mm的标准筛过筛，能够在lOmin内达到400kN

21.游标卡尺法是底面最长尺寸与厚度方向尺寸之比大于等于区的颗粒

22.基层、底基层按材料力学行为分为刚性类、半刚性类和柔良类

23.基层、底基层按材料组成划分为有结合料稳定类、无黏结粒料类和再生类材料

24.当同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格或同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，连续三批均一次检验合格时，其检验批容量可扩大一倍

25.钢筋进场时，应对其质量指标进行全面检查，按批检查其直径、每延米重量并抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验

26.以同牌号、同炉罐好、同规格的钢筋，每60t为一批,不足其数量的也按一批计

27.成型钢筋进场时，应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验，检验结构应符合国家现行有关标准的规定

28.焊接接头的力学性能检验以同等级、同规格、同接头形式和同?焊工完成的每300个接头为一批,不足其数量的也按一批计

29.机械连接接头的力学性能检验以同一施工条件下同批材料、同等级、同规格、同A.上部B.中部C.底部D.任意位置

241、将

1.025按“5”间隔修约到3位有效数字时，结果正确的是（A）A、

1.00B、

1.02C、

1.05D、

1.

03242、试验室采用的检测方法应优选选择（C）A.国际通用标准B.欧洲标准C.国家标准、行业标准、地方标准D.企业标准E.以上都不是

243、在校试验过程中应连续均匀地加荷，混凝土强度等级2c30且《60时，加荷速度取每秒钟（A）MPa A.

0.5?

0.8B.

0.3?

0.5C.

0.8?

1.

0244、含水量的定义是（A）A.水重与干土重之比B.水重与湿土重之比C.干土重与湿土重之比D.水重与水所占体积之比

245、水泥胶砂抗折强度试验取三条试件的平均值，如三个值中有超过平均值土（B）%时应将此值剔除A、5B、10C、15D、

20246、在竣工验收时，对于沥青混凝土面层压实度合适的检测方法为（D）A.灌砂法B.核子密度仪法C.环刀法D.钻芯法

247、测定路面抗滑性能是为了保证车辆在路面上行驶的（B）性能A、舒适B、安全C、经济D、高速

248、钢筋经冷拉后，其屈服点、塑性和韧性（A）A.升高、降低B、降低、降低C、升高、升高D、降低、升高

249、压碎指标是表示下列中哪种材料强度的指标？（B）A、河砂B、石子C、混凝土D、水泥

250、中砂的筛分析试验时，使用称量1000g,感量1g的天平进行称量，6个筛的分计筛余量和底盘中的剩余量之和和筛分前的试样总量相比，最大误差为（D）A、10g B、7g C、6g D、5g

251、影响混凝土拌合物流动性的主要因素是（B）A、砂率B、水泥浆数量C、集料的级配D、水泥品种

252、以下关于混凝土强度的叙述，哪一项是错误的？（C）A同一种混凝土，受力面积相等时，轴心抗压混凝土小于立方体抗压强度B棱柱体试件比立方体试件更好地反映混凝土的实际受压情况C混凝土抗拉强度很低，约为抗压强度的?半D采用200mm的立方体试件测定混凝土立方体抗压强度，测定结果应乘以

1.05的换算系数

253、国家标准编号为GB/T50****中的T表示（C）A.替代B.特别C.推荐D.通用

254、水泥强度仲裁试验或其他重要试验应用（C），其他试验可用饮用水A.饮用水B.矿泉水C.蒸镭水D、井水

255、用容量瓶法做砂的表观密度时，试样放入容量瓶后应静止（B）小时A.12B.24C.2D.

48256、法定计量单位是政府以（A）的形式，明确规定要在全国范围内采用的计量单位A、法令B、文件C、强制D、通知

257、CMA是（B）的英文缩写A、国际计量认证B、中国计量认证C^计量合格证D、计量资格证

258、原始记录如果修改，作废数据应画（D）将正确的数据填在上方A、一条斜线B、一条水平线C、两条斜线D、两条水平线

259、某土湿土重

25.43g、干土重

22.09g则其含水量为（A）A、

15.1%B、

13.6%C、

13.62%D、

13.61%

2、灌水法适用于测定（D）的密度A、细粒土粗粒土C^巨粒土粗粒土和巨粒土

260、预应力夹具静载锚固试验效率系数应满足2（C）A、

1.0B、

0.95C、

0.92D、

0.

9261、除（C）为强制性标准和推荐行标准外，国家鼓励采用推荐行标准A、行业标准B、企业标准C、国家标准D、团体标准

262、CBR测试过程中，贯入量达到

2.5mm时对应的单位压力位630kPa,CBR值（D）A、6B、7C、8D、

9263、GB/T

228.1-2010中要求，钢筋拉伸试验一般在室温10-35℃范围内进行，对温度要求严格的试验，试验温度应为（B）°C A、20±5B、23±5C、20±2D、23±

2264、某钢筋断后伸长数值为

8.23mm,其数值修约应为（B）mm A、

8.23B、

8.25C、

8.20D、

8.

00265、钢结构焊缝内部缺陷的无损检测方法不包括（D）A、超声波法B、磁粉检测法C、射线法D、电阻率法

266、GB/T

1499.2-2018中要求按定尺交货时的长度允许偏差为（B）nun A、0?30B0?50C、TO?50D、-20?

30267、钢筋伸长率仲裁试验应采用（D）o A、断后伸长率B、定值伸长率C、伸长率D、最大力总延伸率

268、涉及结构的安全和使用性能的重要实测项目为关键项目，其合格率不得低于（C）%o A、85B、90C、95D、

100269、根据现行《公路工程质量检验评定标准》的规定，（B）不是沥青贯入式面层的实测标准A、沥青总用量B、压实度C、弯沉D、厚度

270、公路土方路基压实度按（B）设定A、两档B、三档C、四档D、五档

271、在公路水运工程试验检测机构等级评定中评审组内部评议环节评审专家独立打分,组长评分权重为（C）%A、60B、30C、40D、没有权重

272、集料压碎值用于衡量石料在逐渐增加的荷载下抵抗压碎的能力，是衡量石料（C）的指标A、物理性质B、化学性质C、力学性质D、A+B+C

273、信用评价周期是（C）年A、5B、3C、1D、

2274、硅酸盐水泥熟料中，（A）矿物的含量最大A、硅酸三钙B、硅酸二钙C、铝酸三钙D、铁铝酸四钙

275、工地试验室实行（B）责任制A、工程师B、授权负责人C、中心主任D、项目经理

276、在进行水泥稳定类混合料的组成设计时，应事先检验水泥标号和（C）o A、胶砂强度B、初凝时间C、终凝时间D、安定性


